|  | Parameter |
| --- | --- |
| Messzeit | 1 h |
| Systemdruck | 1 x 10-8 Torr |
| Röntgenquelle | 15 kV; 150 W Al k-alpha Strahlung (monochromatisiert) (1486,6eV) |
| Spotgröße | 300 x 700 µm |
| Eindringtiefe | 1-4 nm* |

Tabelle 1: Die Leiterplatten wurden mittels XPS unter folgenden Parametern analysiert [2]

# Footnotes

Die Eindringtiefe des Röntgenstrahls in die Probe beträgt mehr als 1 µm. Die Informationstiefe wird durch die mittlere unelastische freie Weglänge der ausgelösten Photoelektronen limitiert. Wenn man die Informationstiefe als diejenige Tiefe definiert, aus der 90 Prozent des Messsignals stammen, so beträgt die Informationstiefe bei Gold etwa 1 bis 4 nm.

Referenzen

[1] Atotech: Mechanismus Saurer Reiniger, 03/08/2011

[2] Analysenergebnisse ATU (Herrenberg), Auftrag # 1412001, 06/02/2015