Tabelle 2:   Analysenergebnisse der XPS-Messung in Atomprozent [2]

| vor dem FinalClean-Prozess: |
| --- |
|  | Na | Ni | O | N | C | Cl | Br | S | Si | Au |
| Test LP – 1 | -/- | 4,19 | 19,96 | 1,89 | 59,43 | 0,08 | -/- | 0,98 | 1,19 | 11,14 |
| Test LP – 2 | -/- | 5,49 | 22,65 | 1,89 | 56,97 | -/- | -/- | 1,81 | -/- | 9,34 |
| Test LP – 3 | 0,36 | 3,43 | 19,68 | 1,73 | 62,84 | 0,23 | 0,08 | 1,00 | 0,98 | 8,43 |
| nach dem FinalClean-Prozess: |
|  | Na | Ni | O | N | C | Cl | Br | S | Si | Au |
| Test LP – 1 | -/- | 0,85 | 14,07 | 1,32 | 53,14 | -/- | -/- | 2,84 | 1,20 | 19,48 |
| Test LP – 2 | 0,28 | 1,11 | 17,45 | 0,83 | 50,19 | -/- | -/- | 2,67 | 1,52 | 18,79 |
| Test LP – 3 | -/- | 0,29 | 11,67 | 1,28 | 61,19 | -/- | -/- | 2,17 | 0,65 | 17,04 |

Referenzen:

[1] Atotech: Mechanismus Saurer Reiniger, 03/08/2011

[2] Analysenergebnisse ATU GmbH Herrenberg, Auftrag # 1412001, 06/02/2015